VİNİL PİRİDİN BAZLI SORBENTLERİN AĞIR METALLER İLE ETKİLEŞİMİ

Ali DURAN

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Ağır metal uzaklaştırılmasında polimer bazlı sorbentlerin yaygın olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Bu tez çalışmasında vinil piridin bazlı polimerik mikrokürelerin üretimi ve sorbent olarak kullanımı gerçekleştirilmiştir. Vinil piridin bazlı farklı tipte polimerik mikroküreler süspansiyon polimerizasyonu yöntemi ile sentezlenmiştir. 30-100 µm çap aralığındaki poli(vinil piridin-polietilenglikolmetakrilat-etilenglikoldimetakrilat) [p(VP-PEGMA-EGDMA)] mikroküreler, şişme oranı, taramalı elektron mikroskobu (SEM), optik mikroskop, elementel analiz, Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) ile karakterize edilmiştir. Şişme oranı % 65 olan p(VP-PEGMA-EGDMA) mikrokürelere Cd2+, Cr3+, Cu2+ ve Pb2+ ağır metallerinin adsorpsiyonu kesikli sistemde farklı pH değerlerinde (2.0-10.0) incelenmiştir. Kesikli sistem deneylerinde ulaşılan maksimum Cd2+, Cr3+, Cu2+ ve Pb2+ adsorpsiyonu sırasıyla (16.50 mg Cd2+/g polimer, 17.38 mg Cr3+/g polimer 18.25 mg Cu2+/g polimer, 18.23 mg Pb2+/g polimer) olarak bulunmuştur. Maksimum adsorpsiyon p(VP-PEGMA-EGDMA) mikrokürelere, Cd2+, Cu2+ ve Pb2+ için pH 6.0’ da gözlenirken Cr3+ için ise pH 8.0’ de gözlenmiştir. VP içermeyen kontrol mikrokürelere ise ağır metal adsorpsiyonu oldukça düşük düzeydedir. p(VP-PEGMA-EGDMA) mikrokürelerin rejenerasyon işlemi 0.1 M HNO3 ile gerçekleştirilmiş ve bu mikrokürelerin sulu ortamlardan ağır metal uzaklaştırılmasında tekrarlanabilen adsorpsiyon-desorpsiyon işlemleriyle etkin bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu özellikler, p(VP-PEGMA-EGDMA) mikrokürelerin ağır metal giderilmesi için potansiyel bir sorbent olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Vinil piridin, süspansiyon polimerizasyonu, EGDMA, PEGMA, ağır metal adsorpsiyonu.

Danışman: Prof. Dr. S. Ali TUNCEL, Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Eş Danışman: Prof. Dr. Mustafa SOYLAK, Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı